emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original con inserto di feltro 512 R

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 512 R |
| **traffico** | normale |
| **profilo portante** | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| **Colore del profilo di supporto** | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| **altezza appr. (mm)** | 12 |
| **Superficie di calpestio** | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 5 , distanziatore di gomma |
| **sistemi di porte automatiche** | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005 |
| **sicurezza antiscivolo** | caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130. |
| **colori** | antracite n° 200 |
|  | marrone n° 485 |
|  | grigio chiaro n° 220 |
|  | rosso n° 305 |
|  | sabbia n° 430 |
| **reazione al fuoco** | Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell’inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |
| **collegamento** | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica |
| **garanzia** | 4 anni di garanzia |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)** | Regolamento francese COV |
|  | LEED v4 (fuori dal Nord America) |
|  | BREEAM Livello esemplare |
|  | Regolamento belga VOC |
|  | AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) |
|  | MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| **Mucchio di materiale** | 100% PP (polipropilene) |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | buono 6 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 4 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 5 |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |