emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMATE Original Large avec revêtement reps 517 LR

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | 517 LR |
| **résistance** | normale à forte |
| **profilé porteur** | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face. |
| **Couleur de profilé porteur** | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément: or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31 |
| **Hauteur env. (mm)** | 17 |
| **Revêtement** | bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante. |
| **écartement standard des profilés (mm): env.** | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| **portes automatiques** | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005 |
| **antidérapance** | propriété antidérapante R11 selon DIN 51130 |
| **Coloris** | anthracite n°200 |
|  | brun n° 485 |
|  | Gris clair n° 220 |
|  | Rouge n° 305 |
|  | Sable n° 430 |
| **comportement au feu** | Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût) |
| **liaison** | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC |
| **Garantie** | Garantie 4ans |
|  | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page: |
| **Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)** | Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils |
|  | LEED v4 (hors Amérique du Nord) |
|  | Certification anglaise BREEAM |
|  | Réglementation COV belge |
|  | Certification AgBB |
|  | MVV TB PJ 8, 9 / CGV |
| **Matériau de revêtement** | 100 % PP (Polypropylène) |
| **Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2** | bon 6 |
| **Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12** | bon 4 |
| **Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01** | bonne 5 |
| **Cotes** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |