emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Maximus 522 TLS P Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 TLS P Maximus |
| **Belastung** | normal bis stark |
| **Trägerprofil** | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt. |
| **ca. Höhe (mm)** | 22 |
| **Hinweis zur Höhe** | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein. |
| **Trittfläche** | Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus. |
| **Standard Profilabstand ca. (mm)** | 3 , Abstandhalter aus Gummi |
| **Farben** | Anthrazit 80.02 |
|  | Beige dessiniert 81.05 |
|  | Grau 80.03 |
|  | Schwarz dessiniert 81.01 |
|  | Schwarz 80.01 |
| **Verbindung** | mit Gewindestange |
| **Garantie** | 5 Jahre Garantie |
|  | Garantiebedingungen finden Sie unter: |
| **Polmaterial** | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | gut 5-6 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | gut 5 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | gut 5 |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |