emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Diplomaat Premium met inlage MAXIMUS 522 TLS P Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 522 TLS P Maximus |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | uit slijtvast, gelakt aluminium met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen zijn in twee hoogtes verkrijgbaar: 17 en 22 mm. |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **Let op de hoogte** | De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn. |
| **loopvlak** | De stijlvolle Maximus inlage is gemaakt van hoogwaardig getuft velours en ziet er optisch fraai uit. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 3 mm afstandhouder van rubber |
| **Kleuren** | antraciet 80.02 |
|  | 81.05 beige gedessineerd |
|  | 80.03 grijs |
|  | 81.01 zwart gedessineerd |
|  | 80.01 zwart |
| **verbinding** | Starre verbinding |
| **garantie** | 5 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Poolmateriaal** | 100% PA 6 (polyamide) |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | goed 5 - 6 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 5 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 5 |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |