emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium z vložkom MAXIMUS 522 TLS P Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 522 TLS P Maximus |
| **obremenitev** | normalno do močno |
| **nosilni profil** | iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah. |
| **ca. Višina (mm)** | 22 |
| **Opozorilo glede višine** | Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja. |
| **nastopna ploskev** | Stilni vložek Maximus je iz visoko kakovostnega taftan velurja; odlikuje ga kakovosten izgled. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 3 , distančnik iz gume |
| **barve** | antracit 80.02 |
|  | bež dessiniert 81.05 |
|  | siva 80.03 |
|  | črna dessiniert 81.01 |
|  | črna 80.01 |
| **povezava** | z navojno palico |
| **garancija** |  |
|  | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| **Material z rebrasto zgornjo površino** | 100 % PA 6 (poliamid) |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | dobro 5-6 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | dobro 5 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | dobro 5 |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |