

**emco Bau**

schoonloop CARE

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | CARE |
|  | voor een binnentoepassing |
| **constructie** | Getuft-Velours 5/32" |
| **poolmateriaal** | 100% polyamide |
| **draagmateriaal** | polyestervlies |
| **coating** | zware coating |
| **poolmateriaal / vezelgewicht** | 1005 g/m² |
| **totaalgewicht (g/m2)** | 3650 g/m² |
| **totale hoogte (mm)** | 7.5 mm |
| **brandgedrag/brandwerendheid** | Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1 |
| **Slijtvast** | DS (EN 13893) |
| **Certificaat** | CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen) |
| **Kleuren** | 47.01 Antraciet |
|  | 47.02 Grijs |
|  | 47.03 Bruin |
|  | 47.04 Beige |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149** | 11,9 % |
| **Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 45,0 % |
| **Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 99,8 % |
| **levervorm rollen** | 200 cm breed (incl. rand) |
| **productkenmerk** | vuil- en vochtigheidopname |
| **merk** | emco |
| **Afmetingen** | Breedte:…… m |
|  | Lengte:……m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |