

**emco Bau**

Alfombra para zonas de paso CARE

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | CARE |
|  | para interiores |
| **Construcción** | Velours tufting 5/32'' |
| **Capa superior del pelo** | 100% poliamida |
| **Material de base** | Vellón de poliéster |
| **Revestimiento del dorso** | Revestimiento macizo |
| **Fijación del pelo / peso de la fibra** | 1005 g/m² |
| **Peso total (g/m²)** | 3650 g/m² |
| **Altura total (mm)** | 7.5 mm |
| **Comportamiento en combustión / en fuego** | Cfl-s1 |
| **Resistencia al deslizamiento** | DS (EN 13893) |
| **Certificado** | Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras) |
| **Colores** | 47.01 antracita |
|  | 47.02 gris |
|  | 47.03 marrón |
|  | 47.04 beige |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | ≥4 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149** | 11,9 % |
| **Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 45,0 % |
| **Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 99,8 % |
| **Formato de las tiras** | 200 cm de ancho (incluido el borde) |
| **Característica del producto** | Absorción de la suciedad y la humedad |
| **Marca** | emco |
| **Dimensiones** | Ancho……………………m |
|  | Largo:……………………………..m |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |