

**emco Bau**

Sauberlauf CARE SE

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | CARE SE |
|  | für innenliegende Verlegung |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 5/32'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Synthese-Latex |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 1000 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 2200 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 7.2 mm |
| **Brenn-/Brandverhalten** | Cfl-s1 |
| **Gleitwiderstand** | DS (EN 13893) |
| **Zertifikate** | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) |
| **Farben** | 47.01 anthrazit |
|  | 47.02 grau |
|  | 47.03 braun |
|  | 47.04 beige |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Lieferform Bahnen** | 400 cm breit (kein Rand) |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |