

**emco Bau**

čistilne obloge COLOR PLUS

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | COLOR PLUS |
|  | za notranje polaganje |
| **konstrukcija** | Tufting-Velours 5/32 |
| **Material pilota** | 100% Poliamid |
| **material nosilcev** | vlakna poliestra |
| **premaz na hrbtišču** | poln premaz |
| **Pile masa / masa vlaken (g / m²)** | 850 g/m² |
| **skupna teža (g/m²)** | 3450 g/m² |
| **skupna višina (mm)** | 8 mm |
| **gorljivost** | Cfl-s1 |
| **Drsni upor** | DS (EN 13893) |
| **certifikati** | CE skladnost EN 14041 (samo trakovi) |
| **barve** | 45.01 rdeča |
|  | 45.02 modra |
|  | 45.03 antracit |
|  | 45.05 rjava |
|  | 45.10 v barvi skrilavca |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | ≥4 |
| **dobava v trakovih** | 90 cm širok (z robom ) |
|  | 130 cm širok (z obrobo) |
|  | 200 cm široko (z robom) |
| **način dobave predpražnikov** | 60 x 90 cm (z robom) |
|  | 90 x 120 cm (z robom) |
|  | 90 x 150 cm (z robom) |
|  | 130 x 200 cm (z obrobo) |
| **značilnosti izdelka** | vpoinost umazanije in vlage |
| **znamka** | emco |
| **izmere** | Širina:.........................m |
|  | Dolžina:.........................m |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |