emco Bau Logo

**emco Bau**

Sauberlauf CONFORM

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | CONFORM |
|  | für innenliegende Verlegung |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid ECONYL |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Schwerbeschichtung |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 1200 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 3710 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 9 mm |
| **Brenn-/Brandverhalten** | Cfl-s1 |
| **Gleitwiderstand** | DS (EN 13893) |
| **Zertifikate** | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) |
| **Farben** | 76.01 anthrazit |
|  | 76.02 beige |
|  | Mokka 76.03 |
|  | 76.04 braun |
|  | 76.10 grau |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149** | 16,1 % |
| **Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 0,0 % |
| **Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 65,6 % |
| **Lieferform Bahnen** | 130 cm breit (inkl. Rand) |
|  | 200 cm breit (inkl. Rand) |
| **Lieferform Matten** | 60 x 90 cm (inkl. Rand) |
|  | 90 x 150 cm (inkl. Rand) |
|  | 130 x 200 cm (inkl. Rand) |
| **Lieferform Stufenmatte** | 25 x 65 cm (mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand) |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Abmessungen** | Breite:.........................m |
|  | Länge:.........................m |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |