

**emco Bau**

Wykładzina wycieraczkowa CONFORM SE

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | CONFORM SE |
|  | Do układania w pomieszczeniach |
| **Konstrukcja** | Welur przeszywany przędzą 1/8'' |
| **Warstwa runa właściwego** | 100% poliamid ECONYL |
| **Materiał nośny** | Włóknina poliestrowa |
| **Powłoka spodnia** | Lateks syntetyczny |
| **Udział runa / masa włókna** | 1200 g/m² |
| **Masa całkowita (g/m²)** | 2400 g/m² |
| **Wysokość całkowita (mm)** | 8.5 mm |
| **Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe** | Cfl-s1 |
| **Opór przy przesuwaniu** | DS (EN 13893) |
| **Certyfikaty** | Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki) |
| **Kolory** | 76.01 antracyt |
|  | 76.02 beżowy |
|  | Mokka 76.03 |
|  | 76.04 brązowy |
|  | 76.10 szary |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Forma dostawy: chodnik SE/Bfl-s1** | Szerokość 400 cm (bez krawędzi) |
| **Cecha produktu** | Wchłanianie brudu i wilgoci |
| **Wskaźnik** | emco |
| **wymiary** | Szerokość:………………………………….m |
|  | Długość: ……………………………..m |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |