emco Bau Logo

**emco Bau**

čistilne obloge Za gladke podlage EXACT

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | EXACT |
|  | Protizdrsni elemnet na gladkem podu |
| **posebne barve** | rumena |
| **lastnosti** | učinek brez lepila |
|  | protizdrsen, oblikovno stabilen, protihrupen, vzdržljiv, lahko polaganje in rezanje |
| **funkcija** | Podlaga preprečuje zdrs talne obloge na skoraj vseh gladkih podih. |
| **kolut (tekoči m)** | 30 m |
| **Širina (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **sestava materiala** | Tkanina iz polietersulfona (PES)/steklene preje, obojestransko obložena s posebno akrilatno peno. |
| **debelina** | ca. 2 mm |
| **teža (g/m²)** | ca. 420-450 g/m² |
| **znamka** | emco |
| **izmere** | Širina:.........................m |
|  | Dolžina:.........................m |
| **kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · DE-42781 Haan · Telefon: +49 (0) 21 29/34 75 80 · Faks: +49 (0) 21 29/34 75 810 · E-naslov: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |