

**emco Bau**

Wykładzina wycieraczkowa FAVORIT

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | FAVORIT |
|  | Do układania w pomieszczeniach |
| **Konstrukcja** | Welur przeszywany przędzą 5/32'' |
| **Warstwa runa właściwego** | 100% poliamidu |
| **Materiał nośny** | Włóknina poliestrowa |
| **Powłoka spodnia** | Ciężka powłoka |
| **Udział runa / masa włókna** | 850 g/m² |
| **Masa całkowita (g/m²)** | 3430 g/m² |
| **Wysokość całkowita (mm)** | 7 mm |
| **Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe** | Cfl-s1 |
| **Opór przy przesuwaniu** | DS (EN 13893) |
| **Certyfikaty** | Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki) |
| **Kolory** | 33.01 antracyt |
|  | 33.02 brązowy |
|  | 33.03 niebieski |
|  | 33.04 grafitowy |
|  | 33.10 czarny |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Forma dostawy: chodnik** | Szerokość 90 cm (z krawędzią) |
|  | Szerokość 130 cm (z krawędzią) |
|  | Szerokość 200 cm (z krawędzią) |
| **Forma dostawy: mata** | 40 x 60 cm (z krawędzią) |
|  | 60 x 90 cm (z krawędzią) |
|  | 90 x 120 cm (z krawędzią) |
|  | 90 x 150 cm (z krawędzią) |
| **Cecha produktu** | Wchłanianie brudu i wilgoci |
| **Wskaźnik** | emco |
| **wymiary** | Szerokość:………………………………….m |
|  | Długość: ……………………………..m |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |