emco Bau Logo

**emco Bau**

Rutschstopp für textile Unterlagen FLOCK

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | FLOCK |
|  | Rutschstopp auf textilem Boden |
| **Sonderfarben** | anthrazit, Flock in grau |
| **Eigenschaften** | Wirkung ohne Kleber |
|  | rutschfest, formstabil, trittschalldämmend, strapazierfähig, leicht zu verlegen und schneiden |
| **Funktion** | Die Polyamidfasern der beflockten Seite des Materials verhaken sich in der Oberseite des Textilbelags. |
| **Rollen (lfm.)** | 20 m |
| **Breite (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **Materialaufbau** | PES/Glasgarn-Gewebe, beidseitig beschichtet, mit spezieller PVC-Paste Polyamid-Flocken auf der Vorderseite, Haftverstärker auf der Rückseite. |
| **Stärke** | ca. 2,5 bis 3 mm |
| **Gewicht (g/m²)** | ca. 750 g/m² |
| **Marke** | emco |
| **Abmessungen** | Breite:.........................m |
|  | Länge:.........................m |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |