

**emco Bau**

Mata antypoślizgowa Do podłoży tekstylnych FLOCK

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | FLOCK |
|  | Mata antypoślizgowa na tekstylne podłoże |
| **Kolory specjalne** | Antracytowy, flokowany, kolor szary |
| **Właściwości** | Skuteczność bez klejenia |
|  | przeciwpoślizgowa, odporna na odkształcenia, izolująca odgłosy chodzenia, wytrzymała, łatwa do układania i cięcia |
| **Funkcja** | Włókna poliamidowe flokowanej strony materiału sczepiają się z górną stroną wykładziny tekstylnej. |
| **Rolki (mb)** | 20 m |
| **Szerokość (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **Budowa materiału** | Tkanina z przędzy szklanej / PES, obustronnie powlekana, ze specjalną pastą PCW z płatkami poliamidowymi z przodu i wzmocnieniem przyczepności na odwrocie. |
| **Grubość** | ok. 2,5 do 3 mm |
| **Masa (g/m²)** | ok. 750 g/m² |
| **Wskaźnik** | emco |
| **wymiary** | Szerokość:………………………………….m |
|  | Długość: ……………………………..m |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |