emco Bau Logo

**emco Bau**

Protección antideslizante para superficies textiles FLOCK

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | FLOCK |
|  | Protección antideslizante sobre suelos textiles |
| **Colores especiales** | Antracita, Muestra en gris |
| **Características** | Eficacia sin necesidad de cola |
|  | Antideslizante, no deformable, con aislamiento acústico, resistente, fácil de colocar y de cortar. |
| **Función** | Las fibras de poliamida de la cara afelpada del material se quedan enganchadas en la parte superior del suelo textil. |
| **Rollos (metro lineal)** | 20 m |
| **Anchura (cm).** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **Estructura del material** | Tejido de fibra de vidrio y PES, revestido por ambas caras, con pasta especial de PVC, felpa de poliamida en la cara superior, reforzador de la adherencia en la cara inferior. |
| **Grosor** | aprox. 2,5 a 3 mm |
| **Peso (g/m²)** | aprox. 750 g/m² |
| **Marca** | emco |
| **Dimensiones** | Ancho……………………m |
|  | Largo:……………………………..m |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |