

**emco Bau**

Sauberlauf INNOVA

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | INNOVA |
|  | für innenliegende Verlegung |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 5/32'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Schwerbeschichtung |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 885 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 3430 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 8 mm |
| **Brenn-/Brandverhalten** | Cfl-s1 |
| **Gleitwiderstand** | DS (EN 13893) |
| **Zertifikate** | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) |
| **Farben** | 36.01 schwarz |
|  | 36.02 anthrazit |
|  | 36.03 grau |
|  | 36.08 mokka |
|  | 36.10 schiefer |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149** | 8,4 % |
| **Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 51,7 % |
| **Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 83,6 % |
| **Lieferform Bahnen** | 100 cm breit (inkl. Rand) |
|  | 150 cm breit (inkl. Rand) |
|  | 200 cm breit (inkl. Rand) |
| **Lieferform Matten** | 60 x 90 cm (inkl. Rand) |
|  | 90 x 150 cm (inkl. Rand) |
|  | 130 x 200 cm (inkl. Rand) |
|  | 200 x 300 cm (inkl. Rand) |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Abmessungen** | Breite:.........................m |
|  | Länge:.........................m |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |