emco Bau Logo

**emco Bau**

čisticí koberec MAXIMUS® ASSISTANCE

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | MAXIMUS® ASSISTANCE |
|  | pro vnitřní instalaci |
| **Konstrukce** | Všité velury 1/8'' |
| **Vrstva vlasu nad základní tkaninou** | 100% polyamid |
| **nosný materiál** | Polyesterový fleece |
| **spodní vrstva** | silné pokrytí |
| **hmotnost vlasu / hmotnost vláken** | 1000 g/m² |
| **Celková hmotnost (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **celková výška (mm)** | 11 mm |
| **Barvy** | černá 80.01 |
|  | černý melír 81.01 |
|  | šedá 80.03 |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | dobré 5-6 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | dobré 5 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | dobré 5 |
| **Forma dodávky jako rohože** | Rohož max. 300 x 500 cm |
| **Vlastnosti** | absorbce nečistot a vlhkosti |
| **Značka** | emco |
| **Rozměry** | Šířka:……………….m |
|  | Délka: ………………m |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |