emco Bau Logo

**emco Bau**

Sauberlauf MAXIMUS® ASSISTANCE

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | MAXIMUS® ASSISTANCE |
|  | für innenliegende Verlegung |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Schwerbeschichtung |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 1000 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 11 mm |
| **Farben** | Schwarz 80.01 |
|  | Schwarz dessiniert 81.01 |
|  | Grau 80.03 |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | gut 5-6 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | gut 5 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | gut 5 |
| **Lieferform Matten** | Matte max. 300 x 500 cm |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Abmessungen** | Breite:.........................m |
|  | Länge:.........................m |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |