

**emco Bau**

asciugapassi MAXIMUS® ASSISTANCE

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | MAXIMUS® ASSISTANCE |
|  | per posa in interni |
| **Tipo** | velluto tufting 1/8'' |
| **altezza effettiva del pelo** | 100% poliammide |
| **materiale portante** | fibra di poliestere |
| **rivestimento del fondo** | rivestimento pesante |
| **Peso filato / fibra** | 1000 g/m² |
| **Peso totale (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **altezza totale (mm)** | 11 mm |
| **colori** | nero 80.01 |
|  | sfumature di nero 81.01 |
|  | grigio 80.03 |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | buono 5-6 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 5 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 5 |
| **Forma di consegna tappeti** | Tappeto max. 300 x 500 cm |
| **caratteristica del prodotto** | assorbimento di sporco e umidità |
| **Marca** | emco |
| **Dimensioni** | Larghezza:.........................m |
|  | Lunghezza:.........................m |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |