emco Bau Logo

**emco Bau**

schoonloop MAXIMUS® ASSISTANCE

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | MAXIMUS® ASSISTANCE |
|  | voor een binnentoepassing |
| **constructie** | Getuft-Velours 1/8" |
| **poolmateriaal** | 100% polyamide |
| **draagmateriaal** | polyestervlies |
| **coating** | zware coating |
| **poolmateriaal / vezelgewicht** | 1000 g/m² |
| **totaalgewicht (g/m2)** | 3410 g/m² |
| **totale hoogte (mm)** | 11 mm |
| **Kleuren** | 80.01 zwart |
|  | 81.01 zwart gedessineerd |
|  | 80.03 grijs |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | goed 5 - 6 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 5 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 5 |
| **levervorm matten** | Matten max. 300 x 500 cm |
| **productkenmerk** | vuil- en vochtigheidopname |
| **merk** | emco |
| **Afmetingen** | Breedte:…… m |
|  | Lengte:……m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |