emco Bau Logo

**emco Bau**

čistilne obloge MAXIMUS® ASSISTANCE

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | MAXIMUS® ASSISTANCE |
|  | za notranje polaganje |
| **konstrukcija** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Material pilota** | 100% Poliamid |
| **material nosilcev** | vlakna poliestra |
| **premaz na hrbtišču** | poln premaz |
| **Pile masa / masa vlaken (g / m²)** | 1000 g/m² |
| **skupna teža (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **skupna višina (mm)** | 11 mm |
| **barve** | črna 80.01 |
|  | črna dessiniert 81.01 |
|  | siva 80.03 |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | dobro 5-6 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | dobro 5 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | dobro 5 |
| **način dobave predpražnikov** | Predpražnik maks. 300 x 500 cm |
| **značilnosti izdelka** | vpoinost umazanije in vlage |
| **znamka** | emco |
| **izmere** | Širina:.........................m |
|  | Dolžina:.........................m |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |