emco Bau Logo

**emco Bau**

Sauberlauf MAXIMUS®

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | MAXIMUS® |
|  | für innenliegende Verlegung |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Schwerbeschichtung |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 1000 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 9 mm |
| **Brenn-/Brandverhalten** | Bfl-s1 |
| **Gleitwiderstand** | DS (EN 13893) |
| **Zertifikate** | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) |
| **Farben** | 83.02 anthrazit |
|  | 83.03 grau |
|  | 83.04 braun |
|  | 83.05 beige |
|  | 83.07 rot |
|  | Schwarz 80.01 |
|  | Schwarz dessiniert 81.01 |
|  | Anthrazit 80.02 |
|  | Anthrazit dessiniert 81.02 |
|  | Grau 80.03 |
|  | Braun 80.04 |
|  | Braun dessiniert 81.04 |
|  | Rot 80.07 |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149** | 29,4 % |
| **Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **Lieferform Bahnen** | 130 cm breit (inkl. Rand) |
|  | 200 cm breit (inkl. Rand) |
| **Lieferform Matten** | 60 x 90 cm (inkl. Rand) |
|  | 90 x 150 cm (inkl. Rand) |
|  | 130 x 200 cm (inkl. Rand) |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Abmessungen** | Breite:.........................m |
|  | Länge:.........................m |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |