emco Bau Logo

**emco Bau**

Revêtement de propreté MAXIMUS

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | MAXIMUS |
|  | pour pose en intérieur |
| **Revêtement** | Velours tufté 1/8“ |
| **Fibres** | 100% polyamide |
| **support** | Rembourrage polyester |
| **sous-couche** | gomme épaisse |
| **Poids des fibres** | 1000 g/m² |
| **Poids total (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Hauteur totale (mm)** | 9 mm |
| **comportement au feu** | Bfl-s1 |
| **Résistance à l'abrasion** | DS (EN 13893) |
| **Certificats** | Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux) |
| **Coloris** | 83.02 anthracite |
|  | 83.03 gris |
|  | 83.04 brun |
|  | 83.05 beige |
|  | 83.07 rouge |
|  | noir 80.01 |
|  | noir chiné 81.01 |
|  | anthracite 80.02 |
|  | anthracite chiné 81.02 |
|  | gris 80.03 |
|  | brun 80.04 |
|  | brun chiné 81;04 |
|  | rouge (80.07) |
| **Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12** | ≥4 |
| **Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149** | 29,4 % |
| **Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **Disponible en rouleaux** | 130 cm de large (lisière incluse) |
|  | 200 cm de large (lisière incluse) |
| **Disponible au format tapis** | 60 x 90 cm (lisière incluse) |
|  | 90 x 150 cm (lisière incluse) |
|  | 130 x 200 cm (lisière incluse) |
| **Caractéristique produit** | rétention des salissures et humidité |
| **Marque** | emco |
| **Cotes** | Largeur: ….... M |
|  | Longueur:…. m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |