emco Bau Logo

**emco Bau**

čistilne obloge MAXIMUS®

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | MAXIMUS® |
|  | za notranje polaganje |
| **konstrukcija** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Material pilota** | 100% Poliamid |
| **material nosilcev** | vlakna poliestra |
| **premaz na hrbtišču** | poln premaz |
| **Pile masa / masa vlaken (g / m²)** | 1000 g/m² |
| **skupna teža (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **skupna višina (mm)** | 9 mm |
| **gorljivost** | Bfl-s1 |
| **Drsni upor** | DS (EN 13893) |
| **certifikati** | CE skladnost EN 14041 (samo trakovi) |
| **barve** | 83.02 antracit |
|  | 83.03 siva |
|  | 83.04 rjava |
|  | 83.05 bež |
|  | 83.07 rdeča |
|  | črna 80.01 |
|  | črna dessiniert 81.01 |
|  | antracit 80.02 |
|  | antracit dessiniert 81.02 |
|  | siva 80.03 |
|  | rjava 80.04 |
|  | rjava dessiniert 81.04 |
|  | rdeča 80.07 |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149** | 29,4 % |
| **Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **dobava v trakovih** | 130 cm širok (z obrobo) |
|  | 200 cm široko (z robom) |
| **način dobave predpražnikov** | 60 x 90 cm (z robom) |
|  | 90 x 150 cm (z robom) |
|  | 130 x 200 cm (z obrobo) |
| **značilnosti izdelka** | vpoinost umazanije in vlage |
| **znamka** | emco |
| **izmere** | Širina:.........................m |
|  | Dolžina:.........................m |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |