emco Bau Logo

**emco Bau**

Revêtement de propreté MAXIMUS Image

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | MAXIMUS Image |
|  | Créatif et conscient de son image |
| **Revêtement** | Velours tufté 1/8“ |
| **Fibres** | 100% polyamide |
| **support** | Rembourrage polyester |
| **sous-couche** | Pour les tapis de taille inférieure ou égale à 200 x 500 cm, sous-couche en caoutchouc nitrile de 1,4mm. Dans le cas de tapis supérieurs à 200 x 500 cm, sous-couche en chlorure de polyvinyle. |
| **Poids des fibres** | 1000 g/m² |
| **Poids total (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Hauteur totale (mm)** | 9 mm |
| **comportement au feu** | Bfl-s1 |
| **Résistance à l'abrasion** | DS (EN 13893) |
| **Coloris** | I 10 Citron |
|  | l 20 Jaune |
|  | l 30 Jaune orange |
|  | l 40 Orange |
|  | l 50 Terracotta |
|  | l 60 Rouge |
|  | l 70 Rouille |
|  | l 80 Bordeaux |
|  | l 90 Rouge clair |
|  | I 100 Rouge cerise |
|  | l 110 Lilas |
|  | l 120 Lavande |
|  | l 130 Raisin |
|  | l 140 Magenta |
|  | l 150 Pêche |
|  | l 160 Bleu royal |
|  | l 170 Bleu clair |
|  | l 180 Pétrole |
|  | l 190 Emeraude |
|  | l 200 Bleu marine |
|  | l 210 Vert foncé |
|  | l 220 Menthe |
|  | l 230 Vert feuille |
|  | l 240 Vert roseau |
|  | l 250 Vert |
|  | l 260 Brun |
|  | l 270 Graphite |
|  | l 280 Bleu acier |
|  | l 290 Bleu pâle |
|  | l 300 Argenté |
|  | l 310 Brun fauve |
|  | l 320 Sable |
|  | l 330 Marron |
|  | l 340 Beige gris |
|  | l 350 Bleu gris |
|  | l 360 Gris clair |
|  | I 370 Gris |
|  | l 380 Gris foncé |
|  | l 390 Noir |
|  | l 400 Blanc\* |
|  | l 410 Gris acier |
|  | l 420 Or |
|  | l 430 Saumon |
|  | l 440 Vert clair |
|  | l 450 Sunset |
| **Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12** | ≥4 |
| **Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01** | ≥5 |
| **Disponible en rouleaux** | Sur-mesure, largeur maximale 200 cm |
|  | Forme spéciale sur demande |
| **Caractéristique produit** | rétention des salissures et humidité |
| **Marque** | emco |
| **Cotes** | Largeur: ….... M |
|  | Longueur:…. m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |