emco Bau Logo

**emco Bau**

Wykładzina wycieraczkowa MAXIMUS® Image

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | MAXIMUS® Image |
|  | Kreatywność i wizerunek |
| **Konstrukcja** | Welur przeszywany przędzą 1/8'' |
| **Warstwa runa właściwego** | 100% poliamidu |
| **Materiał nośny** | Włóknina poliestrowa |
| **Powłoka spodnia** | „Dla rozmiarów mat do 200 x 500 cm, podłoże z kauczuku nitrylowego 1,4 mm. Dla rozmiarów mat od 200 x 500 cm, podłoże z polichlorku winylu |
| **Udział runa / masa włókna** | 1000 g/m² |
| **Masa całkowita (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Wysokość całkowita (mm)** | 9 mm |
| **Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe** | Bfl-s1 |
| **Opór przy przesuwaniu** | DS (EN 13893) |
| **Kolory** | I10 cytrynowy |
|  | I20 żółty |
|  | I30 jasno pomarańczowy |
|  | I40 pomarańczowy |
|  | I50 terakota |
|  | I60 czerwony |
|  | I70 rdzawa czerwień |
|  | I80 bordowy |
|  | I90 jasnoczerwony |
|  | I100 wiśniowy |
|  | I110 liliowy |
|  | I120 bez |
|  | I130 winogronowy |
|  | I140 purpurowy |
|  | I150 brzoskwiniowy |
|  | I160 błękit królewski |
|  | I170 błękitny |
|  | I180 nafta |
|  | I190 szmaragdowy |
|  | I200 granatowy |
|  | I210 ciemnozielony |
|  | I220 miętowy |
|  | I230 zieleń chromowa tlenkowa |
|  | I240 zieleń trzcinowa |
|  | I250 zielony |
|  | I260 brązowy |
|  | I270 grafitowy |
|  | I280 stalowy błękit |
|  | I290 jasnoniebieski |
|  | I300 srebrny |
|  | I310 płowy |
|  | I320 piaskowy |
|  | I330 kasztanowy |
|  | I340 szarobeżowy |
|  | I350 niebieskoszary |
|  | I360 jasnoszary |
|  | I370 szary |
|  | I380 ciemnoszary |
|  | I390 czarny |
|  | I400 biały\* |
|  | I410 stalowoszary |
|  | I420 złoty |
|  | I430 łososiowy |
|  | I440 jasnozielony |
|  | I450 zachód słońca |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | ≥5 |
| **Forma dostawy: chodnik** | Wymiary na życzenie, szer. maks. 200 cm |
|  | Wymiary specjalne na życzenie |
| **Cecha produktu** | Wchłanianie brudu i wilgoci |
| **Wskaźnik** | emco |
| **wymiary** | Szerokość:………………………………….m |
|  | Długość: ……………………………..m |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |