emco Bau Logo

**emco Bau**

Revêtement de propreté OUTDOOR

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | OUTDOOR |
|  | Pour une mise en œuvre en extérieur |
| **Revêtement** | Tuft 5/32" |
| **Fibres** | 100% polyamide |
| **support** | Rembourrage polyester |
| **sous-couche** | gomme épaisse |
| **Poids des fibres** | 600 g/m² |
| **Poids total (g/m²)** | 3200 g/m² |
| **Hauteur totale (mm)** | 8 mm |
| **comportement au feu** | Cfl-s1 |
| **Résistance à l'abrasion** | DS (EN 13893) |
| **Certificats** | Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux) |
| **Coloris** | anthracite |
|  | brun |
|  | rouge |
| **Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2** | ≥7 |
| **Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12** | ≥4 |
| **Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149** | 22,4 % |
| **Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149** | 17,3 % |
| **Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149** | 9,8 % |
| **Disponible en rouleaux** | largeur 100 cm (lisière incluse) |
|  | 200 cm de large (lisière incluse) |
| **Disponible au format tapis** | 60 x 90 cm (lisière incluse) |
|  | 90 x 150 cm (lisière incluse) |
| **Caractéristique produit** | rétention des salissures et humidité |
| **Marque** | emco |
| **Cotes** | Largeur: ….... M |
|  | Longueur:…. m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |