

**emco Bau**

čistilne obloge OUTDOOR

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | OUTDOOR |
|  | Za položitev na prostem |
| **konstrukcija** | Zanka taftan 5/32'' |
| **Material pilota** | 100% Poliamid |
| **material nosilcev** | vlakna poliestra |
| **premaz na hrbtišču** | poln premaz |
| **Pile masa / masa vlaken (g / m²)** | 600 g/m² |
| **skupna teža (g/m²)** | 3200 g/m² |
| **skupna višina (mm)** | 8 mm |
| **gorljivost** | Cfl-s1 |
| **Drsni upor** | DS (EN 13893) |
| **certifikati** | CE skladnost EN 14041 (samo trakovi) |
| **barve** | antracit |
|  | rjava |
|  | rdeča |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | ≥7 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149** | 22,4 % |
| **Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 17,3 % |
| **Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149** | 9,8 % |
| **dobava v trakovih** | 100 cm širok (z robom ) |
|  | 200 cm široko (z robom) |
| **način dobave predpražnikov** | 60 x 90 cm (z robom) |
|  | 90 x 150 cm (z robom) |
| **značilnosti izdelka** | vpoinost umazanije in vlage |
| **znamka** | emco |
| **izmere** | Širina:.........................m |
|  | Dolžina:.........................m |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |