emco Bau Logo

**emco Bau**

čisticí koberec PRESTIGE

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | PRESTIGE |
|  | pro vnitřní instalaci |
| **Konstrukce** | Všité velury 1/8'' |
| **Vrstva vlasu nad základní tkaninou** | 100% Polyamid ECONYL |
| **nosný materiál** | Polyesterový fleece |
| **spodní vrstva** | silné pokrytí |
| **hmotnost vlasu / hmotnost vláken** | 975 g/m² |
| **Celková hmotnost (g/m²)** | 3560 g/m² |
| **celková výška (mm)** | 8 mm |
| **chování při hoření** | Cfl-s1 |
| **Smykové tření** | DS (EN 13893) |
| **Certifikáty** | Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy) |
| **Barvy** | 61.01 antracitový |
|  | 61.02 šedý |
|  | 61.03 hnědý |
|  | 61.05 modrý |
|  | 61.06 béžová |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | ≥4 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Forma dodávky v pásech** | šířka 130 cm (vč. okraje) |
|  | šířka 200 cm (vč. okraje) |
| **Vlastnosti** | absorbce nečistot a vlhkosti |
| **Značka** | emco |
| **Rozměry** | Šířka:……………….m |
|  | Délka: ………………m |
| **kontakt** | "emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com |