

**emco Bau**

Revêtement de propreté PRESTIGE

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | PRESTIGE |
|  | pour pose en intérieur |
| **Revêtement** | Velours tufté 1/8“ |
| **Fibres** | 100% polyamide ECONYL® |
| **support** | Rembourrage polyester |
| **sous-couche** | gomme épaisse |
| **Poids des fibres** | 975 g/m² |
| **Poids total (g/m²)** | 3560 g/m² |
| **Hauteur totale (mm)** | 8 mm |
| **comportement au feu** | Cfl-s1 |
| **Résistance à l'abrasion** | DS (EN 13893) |
| **Certificats** | Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux) |
| **Coloris** | 61.01 anthracite |
|  | 61.02 gris clair |
|  | 61.03 brun |
|  | 61.05 bleu |
|  | 61.06 beige |
| **Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12** | ≥4 |
| **Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Disponible en rouleaux** | 130 cm de large (lisière incluse) |
|  | 200 cm de large (lisière incluse) |
| **Caractéristique produit** | rétention des salissures et humidité |
| **Marque** | emco |
| **Cotes** | Largeur: ….... M |
|  | Longueur:…. m |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |