emco Bau Logo

**emco Bau**

Sauberlauf ROYAL

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | ROYAL |
|  | für innenliegende Verlegung |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid ECONYL |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Schwerbeschichtung |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 1400 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 4200 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 11 mm |
| **Brenn-/Brandverhalten** | Bfl-s1 |
| **Gleitwiderstand** | DS (EN 13893) |
| **Zertifikate** | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | ≥6 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Lieferform Bahnen** | 200 cm breit (inkl. Rand) |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |