emco Bau Logo

**emco Bau**

schoonloop ROYAL

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | ROYAL |
|  | voor een binnentoepassing |
| **constructie** | Getuft-Velours 1/8" |
| **poolmateriaal** | 100% Polyamide ECONYL |
| **draagmateriaal** | polyestervlies |
| **coating** | zware coating |
| **poolmateriaal / vezelgewicht** | 1400 g/m² |
| **totaalgewicht (g/m2)** | 4200 g/m² |
| **totale hoogte (mm)** | 11 mm |
| **brandgedrag/brandwerendheid** | Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1 |
| **Slijtvast** | DS (EN 13893) |
| **Certificaat** | CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen) |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | ≥6 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | ≥4 |
| **levervorm rollen** | 200 cm breed (incl. rand) |
| **productkenmerk** | vuil- en vochtigheidopname |
| **merk** | emco |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |