emco Bau Logo

**emco Bau**

Wykładzina wycieraczkowa SCRATCH2

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | SCRATCH2 |
|  | Do układania w pomieszczeniach |
| **Konstrukcja** | Welur przeszywany przędzą 1/8'' |
| **Warstwa runa właściwego** | 100% poliamid ECONYL |
| **Materiał nośny** | Włóknina poliestrowa |
| **Powłoka spodnia** | Ciężka powłoka |
| **Udział runa / masa włókna** | 750 g/m² |
| **Masa całkowita (g/m²)** | 3550 g/m² |
| **Wysokość całkowita (mm)** | 8 mm |
| **Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe** | Bfl-s1 |
| **Opór przy przesuwaniu** | DS (EN 13893) |
| **Certyfikaty** | Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki) |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | ≥7 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Forma dostawy: chodnik** | Szerokość 200 cm (z krawędzią) |
| **Cecha produktu** | Wchłanianie brudu i wilgoci |
| **Wskaźnik** | emco |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |